GB24408-2009 建筑用外墙涂料中害物质限量

| 项目 |  | 限量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水性底漆 | 水性面漆 | 水性腻子 |
| VOC（g/L) |  | 120 | 150 | 15g/kg |
| 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总量（mg/kg)≤ |  | -------- |  |  |
| 游离甲醛（mg/kg)≤ |  | 100 |  |  |
| 可溶性重金属(mg/kg)≤ | 铅Pb | 1000 |  |  |
|  | 镉Cd | 100 |  |  |
|  | 铬Cr | 1000 |  |  |
|  | 汞Hg | 1000 |  |  |